精密陶瓷密度测试仪操作步骤详解

随着陶瓷行业的发展，越来越多的商家需要适用于多孔陶瓷，工业陶瓷等精密陶瓷密度测试仪，测量陶瓷的密度和孔隙率，能广泛应用于精密陶瓷、特种陶瓷、日用陶瓷（如餐具、茶具、缸，坛、盆、罐、盘、碟、碗等）、艺术{工艺}陶瓷（如花瓶、雕塑品．园林陶瓷 器皿 陈设品等）以及工业陶瓷（如卫生陶瓷、化工{化学}陶瓷、电瓷、特种陶瓷等）等，是一款多功能型的密度测试仪

（一） 适用：精密陶瓷工业、基础材料密度研究、品质与成本管理控制、新材料研究实验室

（二） 精密陶瓷密度测试仪原理：

依据：ASTM C20、C134、C373、C329、GB/T3810、1966、2413、2834、5165、23561、ISO 2737、ISO 2738 …等标准。采用阿基米得原理，准确、快速直读孔隙率、总孔隙、闭孔隙率、密度、体积。

（三） 技术数据：

视孔隙率测量理论：是用来测量与外部相通的孔隙率。此可决定陶瓷与其它制品的渗透性，即气体或流体通过的难易程度。

总孔隙率测量理论：是包括外通孔隙及密闭的孔隙率，总孔隙率与制品之间有较佳的关联。如精密陶瓷要求尽量减少毛孔数。因为材料的毛孔影响精密陶瓷的强度甚巨；影响主要因素为毛孔导致应力集中；毛孔的大小；形状和数量将减少陶瓷强度；表面缺陷；内部缺陷。

密度：在一定情况下，孔隙率的大小决定了密度高与低，也作为烧结体致密化程度的重要依据，视孔隙率与总孔隙率是开孔体积、开闭孔体积与总体积之比，相关标准都是以阿阿基米得原理浮力法测量体积，故通常陶瓷制品是以【体密度、视密度、视孔隙率、总孔隙率、吸水率】为其主要测量标准。

（四） 特点：

1、任何陶瓷皆能测量，不受限制

2、Free Flip免掀盖操作方式、操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范

3、快速直读孔隙率、总孔隙、闭孔隙率、密度、体积

4、全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

5、使用水作介质，也可使用其它液体介质

6、具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定、空气浮力补偿设定、密度上下限设定功能

7、采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破

8、配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固

9、含RS-232C通信接口，方便连接PC与打印机，可选购DE-40打印机打印测量数据

（五） 可测项目：

1、体密度、视密度、湿密度、总体积、开孔体积、闭孔体积

2、显气孔率（开孔率）、总孔隙率、闭孔隙率、吸水率

3、粉末的真密度

4、粉末的表观密度与松装密度计算

5、其它不吸水性固体密度

（六） 精密陶瓷密度测试仪标准测量步骤：

不吸水性产品测量步骤：

①将产品放入测量台，测空气中重量，按ENTER键记忆。

②将产品放入水中测水中重量，按ENTER键记忆，显示密度值。

吸水性产品测量步骤（多孔性物质产品）：

①将产品放入测量台，测空气中重量，按ENTER键记忆。

②将产品处水处理后，放入测量台测防水处理后空气中的重量，按ENTER键记忆。

③将产品放入水中测防水处理后的水中重量，按ENTER键记忆，显示密度值。

（七） 精密陶瓷密度测试仪详细技术参数：

1、型号：    DE-120PC                 DA-300PC                DA-600PC

2、密度解析：0.0001 g/cm3              0.001 g/cm3                0.001 g/cm3

3、最大称重：120g                     300g                       600g

4、最小称重：0.001g                    0.005g                     0.005g

5、测量范围：0.0001—99.9999g/cm3     0.001—99.999g/cm3      0.001—99.999g/cm3

6、孔隙率：  0.01%                    0.1%                       0.1%

（八） 精密陶瓷密度测试仪售后服务：

1、所有产品均属原装正品。

2、所有产品均实行3年保修、15天包换、7天包退的保修政策。并具有终身维护，保修期间产生的一切费用由我方承担。（天灾、人为现象除外）

3、所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，并保证在4天内更换新品。

4、关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止。

5、所有产品均含有17%的增值税发票。

6.其他详细购买事宜，参考双方协定的合同条款。